Nexcomp – Инструкция пользователя

Наногибридный рентгеноконтрастный светоотверждаемый композит для реставрации передних и жевательных зубов.



Производитель: METABIOMEDCo., Ltd., Южная Корея

ПОКАЗАНИЯ:

- реставрации зубов I, II, III, IV, Vклассов;

- закрытие диастем;

- прямые виниры;

- восстановление культи зуба под коронку;

- шинирование зубов;

- ремонт работ из композитов и металлокерамики.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- наличие у пациента аллергии на метакрилатные полимеры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- материал удобен в работе, не липнет к инструменту;

- великолепные прочностные характеристики (прочность на сжатие – 347,9 МПа, прочность на изгиб – 163,66МПа);

- в состав входят наночастицы сорока размеров (средний размер частиц 0,7 нм);

- низкая усадка 1,6% - значительно уменьшает риск микроподтеканий и окрашивания по краю реставрации;

- отлично моделируется и легко полируется;

- реставрация флюоресцирует и опалесцирует подобно натуральному зубу;

- совместим с бондами V, VIи VII поколений;

- незаменим для стоматолога, который стремится к совершенной эстетике с минимальными затратами времени.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

-         подобрать необходимый цвет композита Nexcomp до проведения работ по изоляции и препаровки;

-         очистить, промыть и высушить отпрепарированную полость;

-         нанести на 15 секунд 37% протравочный гель на эмаль и дентин, удалить гель и промыть в течение 20 секунд, протравленную поверхность не тереть;

-         с помощью микробраша нанести на зуб бонд Meta&Bond двумя слоями, осторожно просушить в течение 5 секунд, засветить в течение 10 секунд. Если применялся бонд других производителей, то наносить его нужно в соответствии с их рекомендациями;

-         внесение композита Nexcomp на передние и жевательные зубы слоями по 2 мм, каждый слой засвечивается по 20 секунд;

-         финишная обработка и полировка композита;

-         контроль окклюции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- материал предназначен только для использования в стоматологии;

- избегайте попадания материала на кожу и слизистую глаз;

- не заполимеризованный Nexcomp может вызвать лёгкое обратимое раздражение или вызвать общую чувствительность к метакрилатам;

- хранение на свету может вызвать преждевременную полимеризацию композита;

- не использовать по истечении срока годности;

- хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ:

- при температуре 18-24оС;

- избегать попадания прямых солнечных лучей;

- после использования шприц с материалом должен быть сразу же плотно закрыт.

Срок годности – 2 года.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- набор: 7 шприцов по 4 грамма (А1, А2, А3, А3,5, В2 – универсальные (Body); А2Е, В2Е – прозрачные. Цвета соответствуют шкале VITA), бонд 5 ml пятого поколения, протравочный гель 3 гр (37% гель фосфорной кислоты).

По вопросам приобретения обращайтесь: dentpro.com.ua